SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PIASKU

PRZEDMIOT ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące użytego piasku na potrzeby Gminy Konopiska do zwalczania śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.

MATERIAŁ:

Przedmiotem użytym do zimowego utrzymani dróg powinien być piasek o następujących parametrach:

- uziarnienie do 2 mm,

Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w BN-87/6774-04 – Piasek, PN-86/C-84081/02 - Piasek

KONTROLA JAKOŚĆI PIASKU:

a) piasek powinien posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że użyty produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym,

b) użyty piasek powinien być objęty kontrolą jakościową Wykonawcy  poprzez prowadzenie analizy sitowej a wyniki badań winny być dostarczone na życzenie Zamawiającego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SOLI DROGOWEJ

PRZEDMIOT ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące użytej soli drogowej na potrzeby Gminy Konopiska do zwalczania śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.

MATERIAŁ:

Użyta do zimowego utrzymani dróg sól drogowa (pochodzenia kamiennego) musi spełnić wymagania normy PN-86/C-84081/02 z zawartością;

- chlorku sodowego (NaCl) - 	min 90%

- antyzbrylacza -			w ilości min 40 mg/kg

- ziarnistość o frakcji 1 – 6 mm:

- ziarna poniżej 1 mm 20% max

- ziarna powyżej 6 mm 10% max

- pozostałe wymagania wg PN-86/C-84081/02

Sól musi spełniać niżej wymienione parametry techniczne:

- postać produkt krystaliczny, sypki

- barwa biała, biało-szara

- woda						-	do 3% max (wg PN-86/C-84081/02)

- substancje nierozpuszczalne w wodzie 	-	do 8% max (wg PN-86/C-84081/02)

- siarczany					- 	do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)

- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02

Sól posiadająca opinię w zakresie stosowania na drogach, potwierdzającą spełnienie założeń proekologicznych w nawiązaniu do Ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 roku).

KONTROLA JAKOŚĆI SOLI DROGOWEJ:

- sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że użyty produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

- użyta sól drogowa powinna być objęta kontrolą jakościową Wykonawcy poprzez prowadzenie analizy sitowej (chemicznej – dla soli), wyniki badań winny być dostarczone na życzenie Zamawiającego.